附表

| 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升（门急诊及业务大楼）工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZK3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表 1.1 |
| 岩土 | 深度范围（m） |  |  | 纵波 | 横波 | 密度 | 动泊 | 动弹性 | 动剪切 | 按GB50011—2010 |  |  |  | 备注 |
| 名称 |  |  |  | 波速 | 波速 |  | 松比 | 模量 | 模量 | 参与计算深度(m) | 等效剪切波速Vse (m/s) | 建筑场地类别 | 卓越周期（Sec） |  |
|  |  |  |  | VP(m/s) | Vs(m/s) | ρ(kg/cm3) | μd | Ed(MPa) | Gd(MPa) |  |  |  |  |  |
| 杂填土 | 0.0 | ～ | 1.0 | 222 | 89 | 1.70 | 0.404 | 83.8 | 351.2 |  |  |  |  |  |
| 强风化砂岩 | 1.0 | ～ | 11.6 | 968 | 479 | 2.20 | 0.338 | 2061.5 | 8914.3 | 12 | 350.2 | Ⅱ | 0.137 |  |
| 中风化砂岩 | 11.6 | ～ | 14.5 | 1185 | 606 | 2.40 | 0.323 | 3370.1 | 14674.1 |  |  |  |  |  |
| 注：表中动弹性模量Ed、动剪切模量Gd、动泊松比σ为小应变状态的测试结果，应根据实际情况参考使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升（门急诊及业务大楼）工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZK4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表 1.2 |
| 岩土 | 深度范围（m） |  |  | 纵波 | 横波 | 密度 | 动泊 | 动弹性 | 动剪切 | 按GB50011—2010 |  |  |  | 备注 |
| 名称 |  |  |  | 波速 | 波速 |  | 松比 | 模量 | 模量 | 参与计算深度(m) | 等效剪切波速Vse (m/s) | 建筑场地类别 | 卓越周期（Sec） |  |
|  |  |  |  | VP(m/s) | Vs(m/s) | ρ(kg/cm3) | μd | Ed(MPa) | Gd(MPa) |  |  |  |  |  |
| 杂填土 | 0.0 | ～ | 3.0 | 272 | 108 | 1.70 | 0.406 | 125.8 | 526.6 |  |  |  |  |  |
| 强风化砂岩 | 3.0 | ～ | 9.0 | 964 | 477 | 2.20 | 0.338 | 2044.5 | 8840.7 | 9 | 219.9 | Ⅱ | 0.164 |  |
| 中风化砂岩 | 9.0 | ～ | 15.7 | 1178 | 602 | 2.40 | 0.323 | 3330.4 | 14499.0 |  |  |  |  |  |
| 注：表中动弹性模量Ed、动剪切模量Gd、动泊松比σ为小应变状态的测试结果，应根据实际情况参考使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 自贡市第三人民医院应急医疗和公共卫生服务能力提升（门急诊及业务大楼）工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZK6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附表 1.3 |
| 岩土 | 深度范围（m） |  |  | 纵波 | 横波 | 密度 | 动泊 | 动弹性 | 动剪切 | 按GB50011—2010 |  |  |  | 备注 |
| 名称 |  |  |  | 波速 | 波速 |  | 松比 | 模量 | 模量 | 参与计算深度(m) | 等效剪切波速Vse (m/s) | 建筑场地类别 | 卓越周期（Sec） |  |
|  |  |  |  | VP(m/s) | Vs(m/s) | ρ(kg/cm3) | μd | Ed(MPa) | Gd(MPa) |  |  |  |  |  |
| 杂填土 | 0.0 | ～ | 2.9 | 303 | 120 | 1.70 | 0.407 | 156.1 | 653.3 |  |  |  |  |  |
| 强风化砂岩 | 2.9 | ～ | 8.6 | 940 | 467 | 2.20 | 0.336 | 1943.9 | 8412.7 | 9 | 234.9 | Ⅱ | 0.153 |  |
| 中风化砂岩 | 8.6 | ～ | 12.9 | 1153 | 591 | 2.40 | 0.322 | 3190.6 | 13899.3 |  |  |  |  |  |
| 注：表中动弹性模量Ed、动剪切模量Gd、动泊松比σ为小应变状态的测试结果，应根据实际情况参考使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |